#### Диметилполисилоксаны

Диметилполисилоксаны выпускаются под маркой ПМС с цифровым индексом, характеризующим величину кинематической вязкости в мм2/с (сСт). Это бесцветные прозрачные коррозионно-инертные, экологически чистые жидкости, обладающие хорошими диэлектрическими, демпфирующими, поверхностно-активным, водоотталкивающими и антиадгезионными свойствами, растворимы в большинстве органических растворителях.

| Марка | Вязкость при 20ºС, сСт | Плотность при 20ºС, /см3, | Температура вспышки ,ºС | Точка застыванияº С, ниже | РН водной вытяжки | Массовая доля кремния, % | Массовая доля воды, %,не более | Тангенс угла диэлектрических потерь при 25ºС, 102-06Нz | Коэфф. терм. расширения при 25-150ºС | Поверхностное натяжение, мН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМС-20 20р, р (Г) | 18-22 | – 0,965 | >200 | -60 -100 | 6,0-7,0 | 37-38,5 | 0,004-0,01 | 0,0001-0,0002 | 0,00097-0,00085 | – |
| ПМС-50 | 45-55 | 0,970 | >220 | -60 | 6-7 | 37-38,5 | 0,004 | 0,0001 | 0,00089 | 20,5 |
| ПМС-50Т | 45-55 | Факультативно | 220-255 | -60 | 6,0-7,0 | 37-38,5 | отсут | 0,00002 | Кислотное число н/б 0,01 мг КОН/г | Количество осадка после окисления, н/б -0,01% |
| ПМС-100 | 95-105 | 0,97 | >305 | -62 | 6-7 | 37-38,5 | 0,004 | 0,0001 | 0,00089 | 20,4 |
| ПМС-200 | 190-210 | - | >316 | -60 | 6,2-7,0 | 37-38,5 | 0,004 | 0,0001 | 0,00089 | 20,4 |
| ПМС-200А | 150-400 | - | >255 | -60 | - | 36-39 | Пеногасящая способность – выд. | 0,0001 | - | 20,4 |
| ПМС-300 | 285-315 | - | >310 | -60 | 6,2-7,0 | 37-38,5 | 0,004 | 0,0001 | 0,00090 | 20,4 |
| ПМС-400 | 380-420 | 0,980 | >315 | <-60 | 6,2-7,0 | 37,5-38,5 | 0,004 | 0,0001 | 0,00090 | 20,4 |
| ПМС-500 | 475-525 | - | >316 | <-62 | 6-7 | 37,5-38,5 | 0,004 | 0,0001 | - | 20,4 |
| ПМС-1000 | 950-1000 | 0,980 | >300 | <-60 | 6,0-7,0 | 37,5-38,5 | 0,004 | 0,0001 | - | 20,4 |
| Эмульсия КЭ10-01 | Стабильность при разведении не менее 24 ч |  |  | 6,0-7,0 | 25,0 – 28,0 |  | Механические примеси – отсутствуют. |  |  | 40,0 |

Применение :

| ПМС-20р, ПМС-20р(Г) | -основа низкотемпературных консистентных смазок (рабочая температура до -100ºС и ниже), охлаждающая и демпфирующая жидкость для приборов и механизмов, рабочая гидравлическая жидкость |
| --- | --- |
| ПМС-20 ПМС-200 | - демпфирующая, амортизационная, гидравлическая и разделительная жидкость; теплоноситель до 200-250ºС,основа консистентных смазок, добавка в полирующие составы, средства бытовой химии и косметические средства |
| ПМС-50 | - демпфирующая, амортизационная, гидравлическая и разделительная жидкость; основа консистентных смазок, добавка в полирующие составы, средства бытовой химии и косметические средства; теплоноситель до 200-250ºС |
| ПМС-50Т | - охлаждающая жидкость силовых трансформаторов ( в т.ч. замена совтола-10) |
| ПМС-100 | -демпфирующая, амортизационная, диэлектрическая, гидравлическая и разделительная жидкость; основа консистентных смазок, добавка в полирующие составы, средства бытовой химии и косметические средства; неподвижная фаза в газожидкостной хроматографии, теплоноситель до 200-250ºС |
| ПМС-200А | -основа пеногасителя для текстильной промышленности, моторных, трансмиссионных и пищевых масел; замасливатель для шерстяных полуфабрикатов в чесальном и ткацком производствах; добавка в полирующие составы и мастики для пола, мебели и автомобилей; добавка в губные помады; |
| ПМС-300 ПМС-400 | - основа паст, консистентных смазок и вазелинов; в виде водной эмульсии- антиадгезионная смазка для форм в производстве резинотехнических и пластмассовых изделий, конвейерных лент в производстве каучука; жидкость для повышения прочности и бездефектности при обработке стеклоизделий и стерилизации медицинских инструментов; реагент для заключительной отделки хлопчатобумажных тканей; основа пеногасителя для текстильной промышленности; добавка в полирующие составы и мастики, составы по уходу за обувью; добавка в составы по уходу за волосами и в губные помады |
| ПМС-500 ПМС-1000 | - основа паст, консистентных смазок и вазелинов; основа пеногасителя для текстильной промышленности; добавка в полирующие составы и мастики; демпфирующая, амортизационная, гидравлическая и разделительная жидкость. |
| Деполимеризат | в производстве синтетического каучука типа СКТН и высоковязких полиметилсилоксановых жидкостей |
| Эмульсия КЭ-10-01 | применяется в качестве разделительной смазки прессформ шинной промышленности, в производстве каучука и пластмасс. |